PROGRAMMA SVOLTO TECNOLOGIA MECCANICA

Classe 3AM Anno 2020-21 Scuola Itistrafelli Nettuno Docente: Neises Alessandro

ELEMENTI DI SICUREZZA SUL LAVORO:

DL 81/08 le figure responsabili del sistema di sicurezza sul lavoro, la valutazione del rischio: pericolo, rischio, probabilità e magnitudo

Analisi dei possibili pericoli di incidente nella cucina di un ristorante con il calcolo della matrice del rischio, e l’analisi delle misure di prevenzione e protezione

D.L. 81/08 Rischio da Elettrocuzione, L’interruttore differenziale

I MATERIALI:

Le proprietà dei materiali, le proprietà tecnologiche dei materiali, la capacità termica, la dilatazione lineare termica, il coefficiente di dilatazione termica.

La 1° e 2° legge di OHM (resistività), i coefficienti di resistività dei principali materiali,  calcolo della resistenza di un conduttore, calcolo della caduta di tensione

costo e disponibilità delle principali materie prime, il fabbisogno energetico per l’estrazione e produzione dei materiali

IL COMPORTAMENTO DEI MATERIALI:

la legge di Hooke, La tensione nei materiali, l’allungamento relativo. Il modulo di elasticità longitudinale.

La prova di trazione e il diverso comportamento dei materiali a trazione

la struttura cristallina, reticolo cubico semplice, a corpo centrato, a facce centrate. La solidificazione, la formazione dei cristalli, i grani

La prova di resilienza, il pendolo di Charpy, il comportamento fragile e duttile dei materiali

le prove di durezza: Brinell, Vickers e Rockwell

Lo scorrimento viscoso nei materiali, il comportamento degli acciai ad alta temperatura,negli organi meccanici (scorrimento viscoso in una turbina a gas)

la resistenza a fatica: il diagramma di Woehler, resistenza limite di fatica ed il diverso comportamento degli acciai e delle leghe leggere.

Studio di un caso: La rottura di un assale ferroviario

DOCENTE: NEISES ALESSANDRO					ALUNNI

PROGRAMMA SVOLTO   Anno Scolastico 2020/2021

Materia:  LABORATORIO DI TECNOLOGIA MECCANICA

Classe 3 A Meccanica

Docente: Vincenzo Renda

- Metrologia

- Richiami di metrologia d’officina e tolleranze dimensionali

- Materiali – Materiali ferrosi  - Acciai  - Materiali non ferrosi  - Materiali non metallici

- Proprietà dei materiali.   Proprietà chimiche  Proprietà fisiche  Proprietà tecnologiche

- Proprietà meccaniche

- Lavorazioni per asportazione di truciolo

- Geometria dell’utensile

- Calibro ventesimale, micrometro Palmer, comparatori centesimali

- Esercizi sulle tolleranze e scostamenti dimensionali

- Tornio parallelo -  Generalità o Parti principali - Principali lavorazioni

- Foglio di lavorazione di un albero semplice

- Esercizio pratico della costruzione di un albero semplice

- Foglio di lavorazione di un albero a un gradini

- Esercizio pratico della costruzione di un albero a gradini

- Foglio di lavorazione di un albero a un gradini con relativa gola, fori e filettatura

- Esercizio pratico della costruzione di un albero a gradini con relativa gola, fori e filettatura

- Foglio di lavorazione di un perno filettato con testa zigrinata

- Esercizio pratico della  costruzione di un perno filettato con testa zigrinata

Nettuno,

25 maggio 2021

Docente:

Prof. Vincenzo Renda